ICS 55.180.25

A 85

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

联运通用滑板托盘尺寸及性能要求

Dimensions and performance requirements for general-purpose slip sheets

ISO 12776:2008,Pallets-slip sheets,MOD

（本稿完成日期：2019.07.01）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　组成及名称	3

5　结构类型、翼板角切口形状、材质分类及代号和最大装载质量	3

5.1　结构类型	4

5.2　翼板角切口形状	5

5.3　材质分类代号	6

5.4　最大装载质量	6

6　材料	6

6.1　主材种类	6

6.2　防滑处理	7

7　尺寸	7

7.1　基本尺寸	7

7.2　翼板宽度	7

7.3　尺寸公差	7

7.4　厚度	7

8　性能要求及试验方法	7

8.1　抗拉强度	7

8.2　刚度	8

8.3　耐久性	8

8.4　摩擦特性	9

8.5　其它	9

9　命名规则	9

10　标志	9

附录A（资料性附录）　本标准与ISO　12776：2008相比的结构变化情况	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准采用重新起草法修改采用ISO 12776：2008《托盘-滑板托盘》。

本标准与ISO 12776：2008相比，在结构上增加了三条（8.2.2、8.3.2和8.4.2）和一个附录（附录A）。附录A中列出了本标准与ISO 12776:2008章条编号变化对照一览表。

本标准与ISO 12776：2008的技术性差异及其原因如下：

——关于规范性引用文件，本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 删除了引用的ISO 1924-2；

- 删除了引用的ISO 3676；

- 删除了引用的ISO 6780；

- 增加引用了GB/T 4687（见3.6、3.7）；

- 增加引用了GB/T 6544（见6.1.1）；

- 增加引用了GB 10006（见8.4.2）；

- 增加引用了GB/T 22895（见8.4.2）；

- 增加引用了GB/T 22898（见8.1.2）。

——关于术语和定义，本标准做了具有技术性差异的调整，以满足本标准的要求，调整的情况集中反映在第3章“术语和定义”中，具体调整如下：

- 删除了“深度”术语；

- 删除了“瓦楞纸板”术语；

- 删除了“一次性滑板托盘”术语；

- 删除了“正面宽度”术语；

- 删除了“叠层翼板”术语；

- 删除了“公称尺寸”术语；

- 删除了“可回收再利用的滑板托盘”术语；

- 删除了“反复使用的滑板托盘”术语；

- 增加了“基本尺寸”术语和定义（见3.9）。

——删除了ISO 12776：2008，5.1.1概述、5.2.1概述和6.1.1概述，以符合我国国家标准编写要求；

——删除了ISO 12776：2008，6.1.2中关于瓦楞纸板类型的定义，瓦楞纸板类型在GB/T 6544中已有规定，本标准不再赘述；

——将ISO 12776：2008，7.2单元货物尺寸合并至7.1基本尺寸，明确了滑板托盘基本尺寸的数值；

——对滑板托盘的抗拉强度试验方法进行了修改，明确了滑板托盘的试验测试方向（见8.1.2），有利于获得稳定正确的试验结果；

——增加了滑板托盘刚度试验方法(见8.2.2)、翼板耐久性试验方法（见8.3.2）和摩擦特性试验方法（见8.4.2），有利于获得稳定正确的试验结果；

——第9章滑板托盘命名规则用“滑板托盘国家标准号”代替了“滑板托盘国际标准号”。

本标准做了下列编辑性修改：

——将标准名称修改为《联运通用滑板托盘尺寸及性能要求》；

——删除了国际标准的引言。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）提出并归口。

标准主要起草单位：北京科技大学、江阴丰惠包装有限公司、厦门通程物流有限公司、深圳中检联检测有限公司、上海双忠包装材料有限公司等。

本标准主要起草人：唐英、黄丽华、陈智勇、徐开兵、卢水河、张忠田等。

联运通用滑板托盘尺寸及性能要求

- 范围

本标准规定了联运通用滑板托盘的组成及名称、结构类型、翼板角切口形状、材质分类代号、最大装载质量、材料、尺寸、性能要求及试验方法、命名规则和标志。

本标准适用于在公路、铁路和水路联运通用的滑板托盘的设计、生产、检验及使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1040.1 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则（GB/T 1040.1-2006，ISO 527-1：1993，IDT）

GB/T 2934-2007 联运通用平托盘 主要尺寸及公差（ISO 6780：2003，MOD）

GB/T 3716-2000 托盘术语（ISO 445：1996，IDT）

GB/T 4687-2007 纸、纸板、纸浆及相关术语（ISO 4046：2002，MOD）

GB/T 6544 瓦楞纸板

GB 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法（GB 10006-1988，ISO 8295：1986，IDT）

GB/T 22895 纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法（GB/T 22895-2008，ISO 15359：1999，MOD）

GB/T 22898 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法（100 mm∕min）（GB/T 22898-2008，ISO 1924-3：2005，MOD）

ISO 12776 托盘-滑板托盘（Pallets - Slip Sheets）

- 术语和定义

GB/T 3716和GB/T 4687确立界定的以及下列术语和定义适用于本标准。为了方便使用，以下重复列出了GB/T 3716和GB/T 4687中的一些术语和定义。

- 滑板托盘 slip sheet

在一个或多个边上设有翼板的平板，用于搬运、存储或运输单元载荷形式的货物或产品的底板。

注：改写GB/T 3716-2000，定义A1.1。

- 受载面 load surface

滑板托盘上承受单元货物和产品重量的部分。

[GB/T 3716-2000，定义A2.1]

- 翼板 tab

滑板托盘延伸到单元货物尺寸之外，方便用带有抓爪的推拉装置搬运的部分。

[GB/T 3716-2000，定义A2.3]

- 划线 score line

在滑板托盘材料上定位和方便折成翼板的压痕或折痕。

[GB/T 3716-2000，定义A2.2]

- 角切口 corner cut-out

临边双翼板滑板托盘、三翼滑板托盘和四翼滑板托盘的角部结构。

注：结构可以是90°角切口、斜形角切口或狭长形角切口。

[GB/T 3716-2000，定义A2.4]

- 纵向 machine direction

纸或纸板平行于纸幅在纸或纸板机上运行的方向。

[GB/T 4687-2007，定义3.61]

- 横向 cross direction

与纸机运行方向相垂直。

[GB/T 4687-2007，定义3.28]

- 滑板托盘基本尺寸 basic dimension of a slip sheet

滑板托盘受载面长度和滑板托盘受载面宽度的公称平面外廓尺寸。

- 滑板托盘长度 length of a slip sheet

滑板托盘基本尺寸中较长的尺寸。

- 滑板托盘宽度 width of a slip sheet

滑板托盘基本尺寸中较短的尺寸。

- 翼板宽度 width of a lab

与受载面相邻的翼板的尺寸。

- 滑板托盘厚度 thickness of a slip sheet

滑板托盘上下相对两面之间的垂直距离。

- 最大装载质量 maximum authorized freight mass

滑板托盘能够承受的最大单元载荷形式的货物或产品的重量。

- 抗拉强度 tensile strength

滑板托盘对外加拉力的抗扯裂能力。

- 推拉装置 push-pull

工业叉车上机械/液压动力装置的通用名称，用于滑板托盘在装货前的收回和发送。

[GB/T 3716-2000，定义B14]

- 组成及名称

滑板托盘组成及各部分名称见图1。

1.翼板 2.受载面 3.划线 4.翼板宽度 5.滑板托盘长度 6.滑板托盘宽度

图1　滑板托盘各部分名称

- 结构类型、翼板角切口形状、材质分类及代号和最大装载质量

  - 结构类型

    - 类型1：单翼板滑板托盘

一边设翼板的滑板托盘。单翼板滑板托盘从设有翼板的边进行单元货物的装卸。见图2。

图2　单翼板滑板托盘

    - 类型2：双翼板滑板托盘

      - 类型2A：临边双翼板滑板托盘

两条相临边设翼板的滑板托盘。临边双翼板滑板托盘可从设有翼板的两边进行单元货物的装卸。卸载效率较高，一侧翼板损坏后另一侧翼板也可以使用。见图3。

图3　临边双翼板滑板托盘

      - 类型2B：对边双翼板滑板托盘

两条对边设翼板的滑板托盘。对边双翼板滑板托盘可从设有翼板的两边进行单元货物的装卸。一侧翼板损坏后另一侧翼板也可以使用。见图4。

图4　对边双翼板滑板托盘

    - 类型3：三翼滑板托盘

在三个相临的边上设翼板的滑板托盘。三翼滑板托盘兼具临边双翼板滑板托盘和对边双翼板滑板托盘的优点。见图5。

图5　三翼滑板托盘

    - 类型4：四翼滑板托盘

四边设翼板的滑板托盘。四翼滑板托盘兼具临边双翼板滑板托盘、对边双翼板滑板托盘和三翼滑板托盘的优点。见图6。

图6　四翼滑板托盘

  - 翼板角切口形状

    - 90°角切口

90°角切口见图7a，是一种易于制造的常用角切口形状。90°角切口可使翼板各自独立折起，并避免折皱或扯裂翼板。

    - 斜形角切口

斜形角切口见图7b。大部分滑板托盘采用斜形角切口。斜形角切口可避免相临翼板损坏。各翼板可各自独立折起。

    - 狭长形角切口

狭长形角切口见图7c。带狭长形角切口的翼板在使用时需将翼板折起，并将带有角切口形状的翼板插入相临翼板和单元货物之间。

    - 冲切角切口

冲切角切口见图7d。带冲切角切口的翼板在使用时需将相邻翼板折起并互插锁牢，无需胶粘和钉钉紧固。

a）90°角切口         b）斜形角切口        c)狭长形角切口     d)冲切角切口

图7　临边双翼板滑板托盘的角部形状

  - 材质分类代号

滑板托盘按材质分类代号如表1所示。

- 滑板托盘的分类代号

| 分类 | 代号 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| 瓦楞纸板滑板托盘 | C | 将瓦楞纸板作为主要材料的滑板托盘 |
| 牛卡纸板滑板托盘 | F | 将牛皮纸作为主要材料的滑板托盘 |
| 塑料滑板托盘 | P | 将塑料作为主要材料的滑板托盘 |

  - 最大装载质量

滑板托盘的最大装载质量为500 kg、1 000 kg、1 500 kg或2 000 kg。

- 材料

  - 主材种类

    - 瓦楞纸板

瓦楞纸板分为单面瓦楞纸板、单瓦楞纸板、双瓦楞纸板和三瓦楞纸板。依据GB/T 6544并参考ISO 12776，将瓦楞纸板楞型分成A、B、C、E、F、K和N。为满足滑板托盘在高湿度环境中作业所需要的性能，瓦楞纸和纸板在浸渍或涂上防水材料后，使用防潮胶粘在一起，制成滑板托盘。如果对滑板托盘有更高的强度要求，可在滑板托盘制造过程中加装尼龙绳，尼龙绳顺着滑板托盘受拉的方向布置。

    - 牛卡纸

牛卡纸是由成叠纸板压在一起形成的，以使滑板托盘达到足够的抗拉强度。为满足滑板托盘在高湿度环境中作业所需要的性能，牛卡纸的各叠纸板应在浸渍或涂上防水材料后，使用防潮胶粘在一起，制成滑板托盘。

    - 塑料

满足滑板托盘所需的抗拉强度和其它要求的塑料材质，包括但不限于聚乙烯或聚丙烯。

    - 其他材料

只要能满足滑板托盘所需的抗拉强度和厚度要求，可使用其它材料制作滑板托盘。例如，可用薄木片和纸板制成的滑板托盘。

  - 防滑处理

为了提升使用性能，滑板托盘可进行防滑处理。

- 尺寸

  - 基本尺寸

参考GB/T 2934-2007 《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》，4.1的规定，滑板托盘基本尺寸为1 200 mm×1 000 mm和1 100 mm×1 100 mm，其中，1 200 mm×1 000 mm为优先推荐基本尺寸。一般，滑板托盘基本尺寸应与单元货物的平面尺寸大略相等。滑板托盘长度可比单元货物的尺寸长，但最多不超过50 mm。滑板托盘宽度不得小于单元货物尺寸10 mm，也不能大于单元货物尺寸50 mm。

  - 翼板宽度

翼板宽度应不小于60 mm且不大于105 mm。

  - 尺寸公差

滑板托盘尺寸的制造公差为±7 mm。

  - 厚度

6.1.1、6.1.2和6.1.3规定的3种材质的滑板托盘最低厚度为0.6 mm。

- 性能要求及试验方法

  - 抗拉强度

    - 抗拉强度准则

滑板托盘应具有足够的抗拉强度，以确保在推拉器正常夹持翼板并正常牵拉单元货物时翼板不发生断裂。

注：抗拉强度不是决定滑板托盘性能的唯一要素。抗拉强度与滑板托盘的划线、刚度、湿度、温度和结构等其它因素相互关联，影响滑板托盘的性能。一般来说，在使用推拉装置反复进行搬运操作且单元货物较重的条件下，滑板托盘需有较高的抗拉强度。

    - 抗拉强度试验方法

      - 滑板托盘抗拉强度试验方法

- 瓦楞纸板滑板托盘和牛卡纸滑板托盘的抗拉强度试验应符合GB/T 22898的规定，单翼板的场合沿其纵向进行，双翼板、三翼板和四翼板的场合沿其纵向和横向两个方向进行。滑板托盘纵向见图8。

（2）塑料滑板托盘的抗拉强度试验及试样应符合GB/T 1040.1的规定。

1.外面板 2.中间槽纹 3.内面板 4.纵向

图8 滑板托盘纵向

      - 垂直于滑板托盘划线的抗拉强度试验方法

首先沿划线向上或者向下将翼板弯曲90°，然后施加平行于受载面且垂直于划线的拉力载荷进行抗拉强度试验。滑板托盘划线的抗拉强度应不小于表2中的值。

注：测试的滑板托盘应具有划线。

- 滑板托盘划线的最小抗拉强度

| 最大装载质量（kg） | 最小抗拉强度（KN/m） |
| --- | --- |
| 500 | 10 |
| 1 000 | 20 |
| 1 500 | 30 |
| 2 000 | 40 |

  - 刚度

    - 刚度准则

滑板托盘应具有足够的刚度，以确保在用滑板托盘正常装卸搬运单元货物时滑板托盘翼板的最大变形量不能防碍推拉器夹持鄂板夹持翼板。

    - 刚度试验方法

刚度试验通过测试滑板托盘的弯曲应力函数，获得滑板托盘翼板的最大变形量。

  - 耐久性

    - 翼板耐久性准则

滑板托盘的翼板应具有足够的耐用性，以确保翼板在单元货物的整个配送周期内都不丧失功能。

    - 翼板耐久性试验方法

沿滑板托盘的划线将翼板从水平位置弯曲90°至垂直位置，重复上述操作15次，然后进行8.1.2.2规定的滑板托盘划线抗张强度试验。

  - 摩擦特性

    - 摩擦特性准则

滑板托盘受载面的摩擦系数应大于其下表面的摩擦系数。

    - 摩擦特性试验方法

摩擦特性试验中测定摩擦系数时，牛卡纸及瓦楞纸板滑板托盘应按GB/T 22895的规定进行，塑料滑板托盘参照GB 10006的规定进行。

  - 其它

除8.1-8.4规定的要求之外，滑板托盘还应符合以下要求：

- ——滑板托盘应有合适的划线；

- ——滑板托盘不应存在影响实际使用的缺陷；

- ——临边双翼板滑板托盘、三翼滑板托盘和四翼滑板托盘的翼板需有角切口；

- ——滑板托盘角切口可视具体情况做倒角处理。

- 命名规则

滑板托盘命名应包括以下信息:

——滑板托盘国家标准号 GB/T XXXXX:XXXX；

——结构类型及材质；

——最大装载质量；

——滑板托盘尺寸规格及翼板宽度。

示例1：

某一单翼板瓦楞纸板滑板托盘，能够承载1 000 kg，且受载面尺寸为1 200 mm×1 000 mm，翼板宽度为75 mm。

则命名为：GB/T XXXXX:XXXX 1C 1 000 kg(1 200+75)*1 000。

示例2：

某一个临边双翼板塑料滑板托盘，能够承载1 000 kg，且受载面尺寸为1 100 mm×1 100 mm，翼板宽度为75 mm。

则命名为：GB/T XXXXX:XXXX 1BP 1 000 kg(75+1 100+75)*1 100。

- 标志

- 滑板托盘标志应包括以下信息：

  - 滑板托盘的结构类型、材质、最大装载质量、尺寸规格、翼板宽度或者此类信息代号；

  - 制造厂商名称或其缩写；

  - 制造日期或其缩写。

- 滑板托盘标志不能轻易被擦除。

- （资料性附录）
本标准与ISO 12776：2008相比的结构变化情况

本标准与ISO 12776:2008相比,章条编号发生了变化,具体对照情况见表A.1.

  - 本标准与ISO 12776:2008的章条编号对照情况

| 本标准章条编号 | 对应ISO标准章条编号 |
| --- | --- |
| 3.1 | 3.17 |
| 3.2 | 3.9 |
| 3.3 | 3.18 |
| 3.4 | 3.16 |
| 3.5 | 3.1 |
| 3.6 | 3.10 |
| 3.7 | 3.3 |
| 3.9 | 3.8 |
| 3.10 | 3.20 |
| 3.11 | 3.21 |
| 3.12 | 3.19 |
| 3.13 | 3.11 |
| 3.14 | 3.22 |
| 3.15 | 3.13 |
| 5.1.1 | 5.1.2 |
| 5.1.2 | 5.1.3 |
| 5.1.3 | 5.1.4 |
| 5.1.4 | 5.1.5 |
| 5.2.1 | 5.2.2 |
| 5.2.2 | 5.2.3 |
| 5.2.3 | 5.2.4 |
| 5.2.4 | 5.2.5 |
| 6.1.1 | 6.1.2 |
| 6.1.2 | 6.1.3 |
| 6.1.3 | 6.1.4 |
| 6.1.4 | 6.1.5 |
| 7.2 | 7.3 |
| 7.3 | 7.4 |
| 7.4 | 7.5 |
| 8.1.2 | 8.1.2、8.1.3、8.1.4 |
| 8.2.1 | 8.2 |
| 8.4.1 | 8.4 |